**КЛАББИН АРГЕНТО SG** – декоративная краска с радужным стеклярусом для отделки интерьеров

Применение

При строительных работах для придания окрашиваемой поверхности, благодаря содержанию специальных пигментов, рустованного/обработанного песком вида с элегантным цветовым эффектом серебра, который создаёт особую игру света.

Имеющиеся оттенки: Серебро

Они могут колероваться в цвета каталога «Клаббин».

Общие характеристики

Краска на водной основе тиксотропного типа для отделки интерьеров, обладающая:

* отличной стойкостью к ударам и царапинам;
* устойчивостью к мокрой уборке
* легкостью  применения (наносится в два слоя).

Технические характеристики

(данные, полученные при 20°С)

Упаковка: 1л, 4л, 10л

Расход: 0,10 л/м2, т.е. 1л = 10-8,0 м2, 4л = 40-30,8 м2, 10л = 100-80 м2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вязкость по Брукфильду** | сПз | 18000 ± 4000 |
| **Удельный вес** | кг/л | 1,23 ± 0,050 |
| **Теоретический расход** | м2/л | 5-6 |
| **Внешний вид поверхностной пленки** | глянец | матовый |
| **Растворитель** | код | вода |
| **Высыхание «от пыли»** | минуты | 10-15 |
| **Высыхание «до отлипа»** | минуты | 3-4 |
| **Высыхание на всю глубину** | часы | 14-24 |
| **Готовность к повторной окраске** | часы | 2-4 |

Способ нанесения

Нанести КЛАББИН кистью в два слоя постоянными перекрестными движениями для лучшего распределения материала и ориентации перламутровых пигментов. Материал готов к применению при необходимости – разбавить водой на 1-3%.

Ориентировочные циклы

При ранее не окрашенных стенах

Перед окраской убедиться, что поверхность полностью выровнена. При необходимости выравнивания рекомендуется использовать шпатлевку Samostucco код. Нанести фиксирующий раствор Titancril; нанести один или два слоя универсальной грунтовки для декоративных красок.

При ранее окрашенных стенах

Убедиться, что старая краска хорошо держится и имеет хорошее качество. В противном случае краску следует удалить, после чего подготовить поверхность как при ранее окрашенных стенах.

Примечания

Кисти и другой инструмент следует промыть водой сразу после работы. Материал следует хранить в теплом месте.

Стабильность

При хранении в сухом, теплом месте в закрытых емкостях материал не имеет проблем со стабильностью. Рекомендованный максимальный срок хранения – 12 месяцев.

Приведенная информация получена на основе нашего собственного опыта. Вследствие наличия большого количества видов применения и нанесения, мы не можем предоставить гарантии на каждый конкретный случай.