# CETUS

| Фасовка | Грунт Fondo 10 – 5 л. База CETUS - 1 л, 5 л. Воск Cera Fluida – 1 л. |
| --- | --- |
| Расход | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База CETUS – 1 л на 4-7 м2, 5 л на 20-40 м2. Воск Cera Fluida – 1 л на 11,5-25 м2. |
| Колеровка | 36 стандартных цветов согласно каталогу CETUS. |
| Применение | Для работ внутри помещений. |
| Нанесение | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой. Слой колерованной Базы CETUS наносится пластиковой кельмой хаотичными движениями тонким слоем. Через 5-15 минут (время определяет мастер исходя из своего опыта и зрительного восприятия) поверхность приглаживается кельмой, стараясь не повредить мелкие частички материала. Инструмент во время работы должен оставаться чистым и влажным, для этого его регулярно нужно протирать мокрой губкой. При необходимости защиты от влаги на готовую поверхность губкой или кистью наносится финиш Cera Fluida. |
| Время высыхания | 24-36 часов. |
| Примечание | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. База CETUS обязательно размешивается только вручную, без использования электромиксера, чтобы не повредить входящие в состав материала частицы! Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |