**CETUS**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л. База CETUS - 1 л, 5 л. Воск Cera Fluida – 1 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База CETUS – 1 л на 4-7 м2, 5 л на 20-40 м2. Воск Cera Fluida – 1 л на 11,5-25 м2. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу CETUS. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой.  Слой колерованной Базы CETUS наносится пластиковой кельмой хаотичными движениями тонким слоем.  Через 5-15 минут (время определяет мастер исходя из своего опыта и зрительного восприятия) поверхность приглаживается кельмой, стараясь не повредить мелкие частички материала. Инструмент во время работы должен оставаться чистым и влажным, для этого его регулярно нужно протирать мокрой губкой.  При необходимости защиты от влаги на готовую поверхность губкой или кистью наносится финиш Cera Fluida. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  База CETUS обязательно размешивается только вручную, без использования электромиксера, чтобы не повредить входящие в состав материала частицы!  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |