|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETERNA**http://www.mcpaints.ru/krhall/domini/pics/eterna_banka.jpg

|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 4 – 5 л.База ETERNA -1 л, 5 л.Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя).База ETERNA – 1 л на 2-4 м2, 5 л на 12-20 м2.Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л на 11,5-25 м2. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу ETERNA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа.Колерованная База ETERNA наносится валиком или кельмой равномерным тонким слоем. Затем сразу же щеткой хаотичными движениями формируется рисунок. Через 10-20 мин (в зависимости от температуры и влажности помещения) поверхность приглаживается кельмой или шпателем.Через 24 часа, после полного высыхания материала, на готовую поверхность шпателем наносится финиш-воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro). |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |

 |

 |