# ETERNA Фасовка; Грунт Fondo 4 – 5 л. База ETERNA -1 л, 5 л. Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л.. Расход; Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя). База ETERNA – 1 л на 2-4 м2, 5 л на 12-20 м2. Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л на 11,5-25 м2.. Колеровка; 36 стандартных цветов согласно каталогу ETERNA.. Применение; Для работ внутри помещений.. Нанесение; На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа. Колерованная База ETERNA наносится валиком или кельмой равномерным тонким слоем. Затем сразу же щеткой хаотичными движениями формируется рисунок. Через 10-20 мин (в зависимости от температуры и влажности помещения) поверхность приглаживается кельмой или шпателем. Через 24 часа, после полного высыхания материала, на готовую поверхность шпателем наносится финиш-воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro).. Время высыхания; 24-36 часов.. Примечание; Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения...