|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ETERNA**  http://www.mcpaints.ru/krhall/domini/pics/eterna_banka.jpg   |  |  | | --- | --- | | **Фасовка** | Грунт Fondo 4 – 5 л. База ETERNA -1 л, 5 л. Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л. | | **Расход** | Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя). База ETERNA – 1 л на 2-4 м2, 5 л на 12-20 м2. Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л на 11,5-25 м2. | | **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу ETERNA. | | **Применение** | Для работ внутри помещений. | | **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа.  Колерованная База ETERNA наносится валиком или кельмой равномерным тонким слоем. Затем сразу же щеткой хаотичными движениями формируется рисунок. Через 10-20 мин (в зависимости от температуры и влажности помещения) поверхность приглаживается кельмой или шпателем.  Через 24 часа, после полного высыхания материала, на готовую поверхность шпателем наносится финиш-воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro). | | **Время высыхания** | 24-36 часов. | | **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. | | |