**ARTEDA**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 10 – 5 л. База ARTEDA - 1 л, 5 л.  Cera Fluida – 1 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База ARTEDA – 1 л на 3-4,5 м2 , 5 л на 16-22 м2.  Воск Cera Fluida – 1 л на 11,5-25 м2. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу ARTEDA. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой.  После окончательного высыхания грунта наносится колерованная в желаемый цвет База ARTEDA.  База ARTEDA наносится широкой кистью в один слой, вертикальными движениями сверху вниз или хаотичными движениями, равномерно распределяя частички по поверхности. Через 5-10 минут, когда поверхность слегка подсохнет, разглаживается пластиковым шпателем с легким нажимом, аналогичными движениями. Шпатель во время работы должен оставаться чистым и влажным, для этого его регулярно нужно протирать мокрой губкой.  При необходимости защиты от влаги на готовую поверхность губкой или кистью наносится финиш Cera Fluida. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  База ARTEDA обязательно размешивается только вручную, без использования электромиксера, чтобы не повредить входящие в состав материала частицы!  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |