# ARTEDA

| Фасовка | Грунт Fondo 10 – 5 л. База ARTEDA - 1 л, 5 л. Cera Fluida – 1 л. |
| --- | --- |
| Расход | Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База ARTEDA – 1 л на 3-4,5 м2 , 5 л на 16-22 м2. Воск Cera Fluida – 1 л на 11,5-25 м2. |
| Колеровка | 36 стандартных цветов согласно каталогу ARTEDA. |
| Применение | Для работ внутри помещений. |
| Нанесение | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой. После окончательного высыхания грунта наносится колерованная в желаемый цвет База ARTEDA. База ARTEDA наносится широкой кистью в один слой, вертикальными движениями сверху вниз или хаотичными движениями, равномерно распределяя частички по поверхности. Через 5-10 минут, когда поверхность слегка подсохнет, разглаживается пластиковым шпателем с легким нажимом, аналогичными движениями. Шпатель во время работы должен оставаться чистым и влажным, для этого его регулярно нужно протирать мокрой губкой. При необходимости защиты от влаги на готовую поверхность губкой или кистью наносится финиш Cera Fluida. |
| Время высыхания | 24-36 часов. |
| Примечание | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. База ARTEDA обязательно размешивается только вручную, без использования электромиксера, чтобы не повредить входящие в состав материала частицы! Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения. |