## Specchio

Specchio – особо глянцевая легко полирующаяся венецианская штукатурка на акриловой основе для внутренних работ. Ее совершенная формула позволяет достичь эффекта зеркально полированного светлого камня и является профессиональным материалом для опытных мастеров. Specchio отличается высокой степенью белизны и предназначена для тонировки в пастельные, светлые и средней насыщенности цвета.

Описание
Декоративная венецианская штукатурка на акриловой основе.

Главные характеристики
Супер глянцевая венецианская штукатурка для интерьеров.

Колеровка
Колеруется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

Подготовка поверхности
Новые 
Не истертые и плотные новый поверхности не требуют никакой предварительной обработки. В случае поверхностей с сильной поглощающей  способностью, нанести предварительно один слой  грунта глубокого проникновения.
Старые 
Старые поверхности, имеющие дефекты и высокую поглощающую способность, должны быть очищены и обработаны грунтом глубокого проникновения. На поверхности из дерева  необходимо нанести один или два слоя шпатлёвки по деревянным поверхностям, до получения совершенно гладкой поверхности.

Метод нанесения
На различные типы поверхностей наносится 2-3 слоя материала Specchio при помощи кельмы из нержавеющей стали; после нанесения финишного слоя  через 8-24 часа производится аккуратная полировка поверхности, венецианскую кельму или шпатель. Как завершающий декоративный слой можно применять воск Shine.

Технические характеристики и главные данные при +200 С и относительной влажности 60%

Плотность, кг/л     1,810/1900

Вязкость     Паста

Теоретический расход       0.7 кг/м2

Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой   0,04 мм

Температура возгорания, С ° Не горюч

Срок хранения (в сухих, прохладных помещениях)  Не менее 36 мес

Полное высыхание, час          8

Перекрываемость, час           Через 24

Наружные/внутренние поверхности       Нет/Да

Цвета   Белый

Вяжущее вещество  Акрил

Очистка инструментов     Вода

Разбавитель  -

Нанесение при помощи шпателя   Готово к использованию