**TRAVERTINO**

Известковая штукатурка, позволяющая создать фактуру камня "Травертина" даже при однослойном нанесении.

Способ применения

Подготовка поверхности

На совершенно гладкую поверхность плоской кистью или валиком нанести один слой Acrilifix, хорошо ложащегося материала для трудных поверхностей (типа гипсокартона, ячеистого цемента, керамики и т.п.).

Нанесение

Дать высохнуть не менее 24 часов, после чего с помощью затирки из нержавеющей стали равномерно нанести один слой TRAVERTINO, стараясь не оставлять заусенцев или выпуклостей. Не дожидаясь полного высыхания первого слоя, нанести второй слой TRAVERTINO, после чего немедленно выровнять поверхность с помощью губчатого валика. Сразу после этого следует «изрисовать» гладкую часть TRAVERTINO затиркой. Подождать 5-10 минут и, как только начнётся высыхание материала, следует прочертить всю поверхность по горизонтали с помощью «японского» шпателя. Закончив покраску стены, пройтись по ней с нажимом по горизонтали с помощью абсолютно чистой затирки из нержавеющей стали таким образом, чтобы отполировать только гладкие части.

Через 24 часа с помощью губки или губчатой затирки нанести цветной воск, сразу после чего располировать.

Упаковка и окраска

TRAVERTINO: упаковки по 20 кг

Расход

Travertino: 1,4 л/кв.м, т.е. 20кг = 1,3-1,5 кг/м²