# ARNEO Фасовка; Грунт Fondo 4 – 5 л. База ARNEO - 1 л, 5 л. Лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л.. Расход; Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя). База ARNEO – 1 л на 5 м2, 5 л на 25 м2. Лак Vernice Semi Lucida/Vernice Lucida – 1 л на 5-10 м2 .. Колеровка; 36 стандартных цветов по каталогу ARNEO.. Применение; Для работ внутри помещений.. Нанесение; На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя, грунт колеруется в цвет Базы. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа. Базу ARNEO перед нанесением допускается разбавить водой на 10 %, после чего необходимо тщательно перемешать материал. Каждый слой колерованной Базы ARNEO наносится кистью тонким слоем, разнонаправленными хаотичными мазками. Для эффекта замши: Через 5-10 минут каждый нанесенный слой приглаживается сухой большой кистью с искусственным ворсом, аналогичными хаотичными движениями. Для достижения данного эффекта, База ARNEO наносится в 2 слоя. Для эффекта кожи: После нанесения каждого слоя, поверхность сразу же, не дожидаясь подсыхания, приглаживается пластиковым шпателем. Шпатель постоянно смачивается водой и очищается от излишков материала. Для достижения данного эффекта, База ARNEO наносится в 2 слоя. Готовая поверхность при использовании во влажных помещениях покрывается финиш-лаком Vernice Semi Lucida/ Vernice Lucida.. Время высыхания; 24-36 часов.. Примечание; Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. Декоративное покрытие ARNEO очень эффектно смотрится в темных насыщенных тонах. Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения...