## Shine

Shine – декоративный, защитный, высокоглянцевый воск состоящий из натуральных природных компонентов для внутренних работ. Используется для достижения различных декоративных эффектов на венецианских штукатурках, придает поверхности защитные и водоотталкивающие свойства.

Описание
Декоративный защитный воск для интерьеров.

Главные характеристики
Высокоглянцевый.

Колеровка
Можно добавлять в воск декоративные перламутровые пудры.

Подготовка поверхности
Наносить Shine как отделочный слой на  венецианские штукатурки. Поверхности должны быть совершенно сухими (как минимум  через 24 часа после нанесения).

Метод нанесения
Аккуратно перемешать продукт. В случае необходимости можно добавить  в воск металлизированные декоративные пудры.Воск должен наноситься  при помощи  венецианской кельмы или венецианского шпателя.
Распределить воск по поверхности венецианской штукатурки тонким слоем. Кельму держать под углом примерно 30-40 градусов к поверхности. После полного нанесения поверхность выдержать не менее 24 часов. Затем провести финишную полировку с помощью мягкой ткани.

Технические характеристики и главные данные при +200 С и относительной влажности 60%

Плотность, кг/л         1,02-1,05

Вязкость,  CPS Брукфилд           20000-30000

Теоретический расход        10-15 м2/л

Срок хранения (в сухих, прохладных помещениях)       Не менее 36 мес

Газопаропроницаемость (SD), (толщина отделки 0,08мм)        0,6м

Водопоглощение (WD), (толщина отделки 0,08мм)          318г/м2 за 24 часа

Высыхание на отлип, час           2-3

Полное высыхание, час          24

Перекрываемость, час           Через 12

Наружные/внутренние поверхности       Нет/Да

Цвета               Бесцветный

Вяжущее вещество                Натуральные воски с добавлением акриловых сополимеров

Очистка инструментов      Уайт-Спирит

Разбавитель            Уайт-Спирит

Нанесение при помощи шпателя          готовая смесь