# BRINA Фасовка; Грунт Fondo 10 – 5 л. База BRINA -1 л, 5 л. Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л. Добавка Additivo Bianco - 0,3 л.. Расход; Грунт Fondo 10 – 5 л на 50 м2 (1 слой). База BRINA - 1 л на 1-2 м2, 5 л на 6-9 м2. Воск Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro) – 1 л на 12,5-25 м2. Добавка Additivo Bianco – 0,3 л на 3-6 м2.. Колеровка; 36 цветов согласно каталогу цветов BRINA.. Применение; Для работ внутри помещений.. Нанесение; На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 10 валиком с коротким ворсом в 1 слой. Время высыхания грунта – 24 часа. База BRINA наносится шпателем, кельмой или щеткой в один слой, сразу же формируя инструментом желаемую текстуру. Рисунок определяется выбранным инструментом и фантазией мастера. Время высыхания Базы BRINA – 24 часа. Для придания покрытию декоративного эффекта на поверхность наносится губкой в один слой финиш - Cera Trasparente (Argento/Oro/Oro Scuro). Для получения эффекта легкой патины и старины: на поверхность кистью или валиком тонким слоем наносится добавка Additivo Bianco, стараясь не прокрашивать углубления рельефа.. Время высыхания; 24-36 часов.. Примечание; Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения..