**RICCO**



|  |  |
| --- | --- |
| **Фасовка** | Грунт Fondo 4 – 5 л. База RICCO -1 л, 5 л. |
| **Расход** | Грунт Fondo 4 – 5 л на 40 м2 (2 слоя). База RICCO – 1 л на 5 м2, 5 л на 25 м2. |
| **Колеровка** | 36 стандартных цветов согласно каталогу RICCO. |
| **Применение** | Для работ внутри помещений. |
| **Нанесение** | На подготовленную поверхность, обработанную проникающей грунтовкой, наносится грунт Fondo 4 валиком с коротким ворсом в 2 слоя. Грунт колеруется в цвет Базы RICCO. Время высыхания между слоями – от 2 до 4 часов. Полное высыхание грунта – 24 часа.  Первый слой колерованной Базы RICCO наносится кистью вертикальными или горизонтальными мазками, ровным тонким слоем. Через 6-8 часов наносится второй слой Базы RICCO аналогичным способом. |
| **Время высыхания** | 24-36 часов. |
| **Примечание** | Перед применением материал необходимо тщательно перемешать.  Рекомендуется в одном помещении выполнять работы по нанесению материала одним мастером, во избежание отличий в системе и стиле нанесения.  Только для сухих помещений! |