# Jazz medio

Применение

Минеральный отделочный материал, наносимый шпателем, самополирующаяся, «дышащая». Особенности компонентов материала вместе с техникой нанесения позволяют получать элегантные и изысканные декоративные покрытия на внутренних стенах или отдельных архитектурных деталях. Он является базой для получения оттенков по СИСТЕМЕ COLORMAKER на основе оксидов.

Общие характеристики

Пастообразный материал мягкой консистенции на основе известкового молока.

После нанесения обладает следующими характеристиками:

* прекрасное сцепление с поверхностью;
* транспирация;
* не выделяет неприятных запахов.

Технические характеристики

(данные, полученные при 20°С)

Упаковка кг(л): 23,5

Расход кг(л)/кв.м: 1-2кг/ м2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Удельный вес** | кг/л | 1,72 ± 0,05 |
| **Сухой остаток** | % | 73 ± 2 |
| **Внешний вид поверхностной пленки** | глянец | блестящий |
| **Расход** | м2/л | 1,2 – 1,4 |
| **Растворитель** |  | Материал готов к применению. При необходимости можно разбавить небольшими порциями воды. |
| **Высыхание «до отлипа»** | часы | 2 |
| **Высыхание на всю глубину** | часы | 24 |
| **Готовность к повторной окраске** | часы | 6-8 |
| **Готовность к ошкуриванию** | часы | 6-8 |

Способ нанесения

На должным образом подготовленную поверхность:

* Нанести ДЖАЗ шпателем из нержавеющей стали равномерным и плотным образом. Убрать излишки материала. Повторить нанесение до получения ровной поверхности.
* Через 12 часов шпателем из нержавеющей стали положить финишный слой.
* Ближе к концу высыхания энергичными движениями шпателем отполировать поверхность.

Подготовка поверхности

* Новую штукатурку, выдержанную не менее 30 дней, аккуратно зачистить, после чего нанести один слой грунтовки для декоративных покрытий.
* На старой или уже окрашенной штукатурке удалить все отслаивающиеся и плохо держащиеся участки механически или с помощью жидкости для удаления краски. Аккуратно зачистить поверхность и нанести один слой скрепляющего раствора SILOFIX WHITE и один слой грунтовки для декоративных покрытий.
* При нанесении на гипсокартон аккуратно зачистить поверхность, нанести один слой TITANCRIL, после чего – один слой грунтовки для декоративных покрытий.

Продукт следует хранить и наносить при температуре выше 5° C.

Промывать инструмент водой сразу поле работы.

Затвердевшие капли материала можно удалить с помощью растворителя Diluente Nitro.