**Ruralis**

**Ruralis** – фактурная декоративная штукатурка на основе гашеной извести, обладает антигрибковыми свойствами, идеально подходит для реставрации старых зданий и наружных работ. Ее структура напоминает штукатурку старых времен или отделку в деревенском стиле.

**Описание**
Штукатурка на основе гашеной извести

**Главные характеристики**
- Минеральные продукт, подходящий для реставрации старых зданий
- Защищает от образования плесени

**Колеровка** Колеруется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

**Подготовка поверхности**
Убедиться, что обрабатываемая поверхность чистая, сухая и лишена посторонних частиц. Не наносить материал на поверхности, ранее обработанные синтетическими красками или покрытиями. Не наносить на подложку с повышенной влажностью. Не наносить под прямыми солнечными лучами, в жаркие или ветреные дни.
***Новые***
Нанести один-два слоя грунтовки глубокого проникновения.
***Старые***
Провести тщательную очистку поверхности для удаления остатков старой краски, штукатурки, грязи и т.д. На сухую поверхность нанести один слой грунтовки глубокого проникновения.

**Метод нанесения**
Перемешать продукт перед использованием. Нанесите материал равномерно шпателем или кельмой из нержавеющей стали. После высыхания нанесите второй верхний слой, круговыми движениями с помощью губки придать античный эффект или пластиковым шпателем более однородную поверхность. При желании можно дополнительно покрыть лазурью Velatura.

**Технические характеристики и главные данные при +200С и относительной влажности 60%**

**Плотность,**кг/л    1,500 ÷ 1,600

**Вязкость**    Паста

**Теоретический расход**       2-2,5  кг/м2

**Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой** 1,5мм

**Температура возгорания, С °**Не горюч

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях)  Не менее 36 мес

**Полное высыхание**, час          24

**Перекрываемость**, час           Через 24

**Наружные/внутренние поверхности**    Да/Да

**Цвета**   Белый

**Вяжущее вещество**    Известь

**Очистка инструментов**    Вода

**Разбавитель**    Вода

**Нанесение при помощи шпателя**   Готово к использованию