## Ruralis

Ruralis – фактурная декоративная штукатурка на основе гашеной извести, обладает антигрибковыми свойствами, идеально подходит для реставрации старых зданий и наружных работ. Ее структура напоминает штукатурку старых времен или отделку в деревенском стиле.

Описание
Штукатурка на основе гашеной извести

Главные характеристики
- Минеральные продукт, подходящий для реставрации старых зданий
- Защищает от образования плесени

Колеровка Колеруется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

Подготовка поверхности
Убедиться, что обрабатываемая поверхность чистая, сухая и лишена посторонних частиц. Не наносить материал на поверхности, ранее обработанные синтетическими красками или покрытиями. Не наносить на подложку с повышенной влажностью. Не наносить под прямыми солнечными лучами, в жаркие или ветреные дни.
Новые 
Нанести один-два слоя грунтовки глубокого проникновения.
Старые 
Провести тщательную очистку поверхности для удаления остатков старой краски, штукатурки, грязи и т.д. На сухую поверхность нанести один слой грунтовки глубокого проникновения.

Метод нанесения
Перемешать продукт перед использованием. Нанесите материал равномерно шпателем или кельмой из нержавеющей стали. После высыхания нанесите второй верхний слой, круговыми движениями с помощью губки придать античный эффект или пластиковым шпателем более однородную поверхность. При желании можно дополнительно покрыть лазурью Velatura.

Технические характеристики и главные данные при +200 С и относительной влажности 60%

Плотность, кг/л    1,500 ÷ 1,600

Вязкость     Паста

Теоретический расход       2-2,5  кг/м2

Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой       1,5мм

Температура возгорания, С ° Не горюч

Срок хранения (в сухих, прохладных помещениях)  Не менее 36 мес

Полное высыхание, час          24

Перекрываемость, час           Через 24

Наружные/внутренние поверхности       Да/Да

Цвета    Белый

Вяжущее вещество    Известь

Очистка инструментов     Вода

Разбавитель    Вода

Нанесение при помощи шпателя   Готово к использованию