**Othello**

**Othello** – полупрозрачная венецианская штукатурка на акриловой основе для внутренних работ. Ее формула и структура позволяет получать насыщенные и темные цвета. Имеет глянцевый или бархатисто-сатиновый вид, в зависимости от выбранной техники нанесения, для придания глянца рекомендуется покрывать воском **Shine**.

**Описание**  
Декоративная блестящая венецианская штукатурка для темных тонов.

**Главные характеристики**  
Высоко декоративная.

Возможность колеровки в тёмные цвета.

**Колеровка**  
Колируется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

**Подготовка поверхности**  
***Новые***

Не истертые и плотные новые поверхности не требуют специальной обработки. Нанести предварительно один слой  грунтовки глубокого проникновения.  
***Старые***  
Старые поверхности, имеющие дефекты и высокую поглощающую способность, должны быть очищены, выровнены и обработаны грунтом глубокого проникновения.

**Метод нанесения**  
Наносить Othello  при  помощи кельмы из нержавеющей стали в два-три тонких  слоя, с интервалом   как минимум 24 часа.  Выждать 8 часов (предпочтительнее как минимум 24 часа), отполировать поверхность  при помощи  мелкой абразивной бумаги и затем  тщательно очистить от пыли. Для получения желаемого декоративного эффекта  нанести  отделочный слой, используя  гибкий металлический шпатель  или  кельму. Для придания максимального блеска  нанести один слой  воска Shine.

**Технические характеристики и главные данные при +200С и относительной влажности 60%**

**Плотность,**кг/л          1,550/1,650

**Вязкость**    Паста

**Теоретический расход**       0.8 кг/м2

**Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой**   0,04-0,08 мм

**Температура возгорания, С °**Не горюч

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях)  Не менее 36 мес

**Полное высыхание**, час          8

**Перекрываемость**, час           Через 24

**Наружные/внутренние поверхности**    Нет/Да

**Цвета**   Белый и полупрозрачный

**Вяжущее вещество**     Акрил

**Очистка инструментов**    Вода

**Разбавитель**        Вода

**Нанесение при помощи шпателя**   Готово к использованию