**Marmofloat**

**Marmofloat** – декоративная штукатурка с мраморной крошкой на известковой основе, имитирует натуральный камень, паропроницаема, обладает дезинфицирующими свойствами, подходит для наружных и внутренних работ.

**Описание**  
Финишная штукатурка на основе известкового молочка с эффектом мрамора.

**Главные характеристики**  
Предотвращает образование плесени  
Паропроницаемая  
Дезинфицирующая

**Колеровка**  
Колируется согласно цветовой карте Baldini Tecnocolor.

**Подготовка поверхности**  
Этот минеральный продукт идеально подходит для реставрации старых зданий и исторических памятников. Должен наноситься преимущественно на дышащие поверхности, состоящие из белой натуральной гашеной извести и имеющие высокую степень паропроницаемости, прошедшие периоды долговременного охватывания и затвердения, имеющие незначительные выступы водораcтворимых солей.  
Не наносится на стены, предварительно окрашенные пленкообразующими материалами (пластиковые покрытия, эмульсионные краски).  
***Новые***  
Убедитесь, что штукатурка сухая и выстоянная. Устранить пыль и сухие частицы. Устранить все недостатки с целью получения  гладкой поверхности. В качестве грунтовки применить грунт глубокого проникновения.  
***Старые***  
Устранить всю пыль и сухие частицы. Устраните все недостатки с шпатлевкой. После высыхания отремонтированной поверхности в качестве грунтовки применить грунт глубокого проникновения.

**Метод нанесения**  
Перемешать шпателем продукт и равномерно нанести на поверхность используя кельму из нержавеющей стали. Для достижения оптимального результата рекомендуется наносить продукт в два слой с интервалом в 24 часа. В том случае нанесения материала  на поверхности где есть заплаты,  необходимо наносить два слоя Marmofloat для выравнивания разницы в степени абсорбции  поверхности. Для придания поверхности дополнительного блеска необходимо последний слой материала обработать ( полировка ) кельмой из нержавеющей стали под углом 45. При правильном нанесение толщина высохшего слоя будет 0,8мм и расход 1,3 – 2 кг/м2.

**Технические характеристики и главные данные при +200С и относительной влажности 60%**

**Плотность,**кг/л      1,350 – 1,550

**Вязкость** Паста

**Теоретический расход** 1,3 – 2 кг/м2

**Рекомендованная толщина в сухом состоянии на 1 слой**   0.8 мм

**Температура возгорания, С °**Не горюч

**Срок хранения** (в сухих, прохладных помещениях)  Не менее 12 мес

**Водопоглощение** (WD), (толщина отделки 1,0 мм)          350г/м2 за 24 часа

**Полное высыхание**, час          24

**Перекрываемость**, час           Через 12-24

**Наружные/внутренние поверхности**    Да/Да

**Цвета**  Белый с вкраплениями

**Вяжущее вещество**  Известь

**Очистка инструментов**    Вода

**Нанесение при помощи шпателя**   Готово к использованию